[부속서 2]

방부목재(防腐木材)

1. 적용범위  이 기준은 국내에서 생산되는 방부목재와 국외에서 수입되는 방부목재에 대하여 적용 한다.

2. 정의  이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

2.1 목재보존제  "목재보존제"라 함은 생물열화인자(부후균, 흰개미 및 해양천공충)에 의한 목재열화를 방지하기 위해 목재에 처리하는 약제로서 유상, 유용성, 유화성, 수용성 목재보존제를 말한다.

2.2 방부목재  "방부목재"라 함은 생물열화인자에 의한 목재열화를 방지하기 위해 목재보존제를 처리한 목재를 말한다.

2.3 보존성능  "보존성능"이라 함은 생물열화인자에 의한 목재의 열화를 목재보존제로 제어시키는 효능을 말한다.

2.4 약액  "약액(藥液)"이라 함은 사용환경범주 별로 요구되는 최소 약제보유량을 충족시킬 수 있는 농도(질량백분율로 표기)이상의 목재보존제 용액을 말한다.

2.5 인사이징(자상처리)  "인사이징(자상처리)"이라 함은 약액 주입이 어려운 수종에 대하여 목재보존제를 깊숙이 주입하여 균등한 침윤도를 얻을 목적으로 주입 전에 목재 표면을 칼날이나 바늘 등의 날물이 구비된 설비로 자상(刺傷)하는 것을 말한다.

2.6 침윤도  "침윤도" 라 함은 목재보존제의 목재 내 침투 정도를 나타내는 것으로 시험편의 단면적에 대한 정색면적의 비율(%)을 말한다.

2.7 침윤깊이  "침윤깊이"라 함은 목재보존제의 목재 내 침투깊이를 나타내는 것으로 시험편표면에서 내부로 약액이 침투한 깊이(mm)를 말한다.

2.8 약제보유량  "약제보유량" 이라 함은 방부목재의 단위 재적 당 함유된 목재보존제의 유효성분량(㎏/㎥)을 말한다.

2.9 양생  "양생"이라 함은 방부목재에서 목재보존제의 유효성분이 잘 정착되도록 목재보존제 처리 후 일정기간 쌓아 놓는 공정을 말한다.

3. 규격과 품질기준

3.1 목재보존제 처리 전 목재의 치수 및 품질   목재보존제 처리에 사용될 목재의 치수 및 품질은 「목재제품의 규격과 품질기준」 부속서 1(제재목)」에 적합해야 한다.

3.2 기계적 전가공

3.2.1 목재의 박피  목재보존제 처리에 사용될 목재는 약액의 침투가 용이하게 수피를 완전히 제거한 후 사용해야 한다.

3.2.2 시공자재가 천공, 절단, 절삭 및 인사이징 등의 가공이 필요한 경우, 방부처리 전에 미리 기계적 전가공을 시행해야 한다.

3.2.3 침윤도와 약액보유량을 높이기 위해 인사이징을 실시하는 경우에는 인사이징 전 목재에 대한 강도 감소율이 10 %미만이어야 한다.

3.3 목재보존제  KS M 1701에 규정된 목재보존제를 사용한다.

3.4 사용환경범주별 약제보유량, 침윤도 및 침윤깊이 적합 기준 방부목재의 사용환경범주별 약제보유량 적합 기준은 <표 1>과 같으며, 침윤도 및 침윤깊이 적합 기준은 <표 2>와 같다.

<표 1> 약제보유량 적합 기준

목재보존제		최소 약제보유량 적합 기준 (구성 주성분으로서 보유량 기준, ㎏/㎥)
화합물 명칭	기 호	H3*1		H4		H5
		H3A	H3B	H4A	H4B
구리·알킬암모늄화합물 (Alkaline Copper Quat)	ACQ-1	4.0	4.0	6.4	6.4	-
	ACQ-2	2.6	2.6	5.2	5.2	-
나프텐산구리*2 (Copper Naphthenate) (Cu 기준)	NCU-O	0.8	0.8	-	-	-
	NCU-W	1.0	1.0	-	-	-
나프텐산아연*3 (Zinc Naphthenate) (Zn 기준)	NZN-O	1.6	1.6	-	-	-
	NZN-W	2.0	2.0	-	-	-
구리·아졸화합물 (Copper Azole)	CUAZ-1	2.6	2.6	5.2	5.2	-
	CUAZ-2	1.0	1.0	2.0	5.0	-
	CUAZ-3	0.96	0.96	2.4	5.0	-
구리·사이크로핵실다이아제니움디옥시-음이온화합물 (Bis(N-cyclohexyl-diazenium-dioxy)-copper)	CuHDO-1	3.0	3.0	4.0	-	-
	CuHDO-2	1.24	1.24	2.48	-	-
	CuHDO-3	0.92	0.92	1.85	2.53	-
테부코나졸, 프로피코나졸, 3-요오드-2-프로페닐부틸카바메이트 (Tebuconazole, Propiconazole, 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate)	TPI	0.23	0.23	-	-	-
마이크로나이즈드 구리·알킬암모늄화합물 (Micronized Copper Quat)	MCQ	2.6	2.6	5.2	-	-
크레오소트유(Creosote oil)	A	-	-	80	80	170
*1 : <부록A>의 H1과 H2 사용환경에서 방부목재 사용이 필요한 경우에는 H3를 사용한다. *2, *3 : NCU-O 및 NZN-O 는 유용성, NCU-W 및 NZN-W는 유화성 약제를 나타냄. ‘-’ : 해당 약제는 적합 기준이 없으므로 사용할 수 없음

<표 2> 침윤도 및 침윤깊이 적합 기준

사용 환경 범주		구 분		적합 기준
		재 종	측정 부위	측정부위의 침윤도(%)	재면으로부터 침윤깊이(mm)
H3	H3A H3B	변재	변재부분의 전층	80 이상	-
		심재	재면에서 10 mm 까지	80 이상	8 이상
H4	H4A H4B	변재	변재부분의 전층	80 이상	-
		심재 (두께 90 mm 이하 제재)	재면에서 10 mm 까지	80 이상	8 이상
		심재 (두께 90 mm 이상 제재)	재면에서 15 mm 까지	80 이상	12 이상
H5		변재	변재부분의 전층	80 이상	-
		심재 (두께 90 mm 이하 제재)	재면에서 15 mm 까지	80 이상	12 이상
		심재 (두께 90 mm 이상 제재)	재면에서 20 mm 까지	80 이상	16 이상
* <부록A>의 H1과 H2 사용환경에서 방부목재 사용이 필요한 경우에는 H3를 사용한다.

3.5 양생  수용성 또는 유화성 목재보존제로 처리된 목재는 보존제의 유효성분이 정착되도록 충분히 양생한 후 출하되어야 한다.

3.6 방부목재의 함수율(건량)  최종 방부목재의 함수율은 「목재제품의 규격과 품질기준 – 부속서 1(제재목)」의 함수율 기준을 따른다.

4. 시험  약제보유량, 침윤도 및 침투깊이 측정시험은 KS F 2155에 따르며, 치수 및 함수율 시험은 「목재제품의 규격과 품질기준 – 부속서 1(제재목)」에 따른다.

5. 검사

5.1 약제보유량, 침윤도 및 침투깊이 검사  방부목재의 약제보유량, 침윤도 및 침투깊이 검사는 다음 각 호에 따른다.

5.1.1  약제보유량, 침윤도 및 침투깊이 검사를 위한 시료는 <표 3>에 따른 본수의 시료를 무작위로 추출한다.

5.1.2  1로트에서 채취한 시험체중 기준에 적합한 것의 수가 그 총수량의 90 % 이상일 때 해당 시험체가 채취된 로트는 합격한 것으로 하고, 70 % 미만인 것은 불합격으로 한다. 다만, 70 % 이상 90 % 미만일 때는 그 로트에 대하여 다시 시험에 필요한 시험체를 채취하여 재시험을 하고, 그 결과가 적합한 것의 수량이 90 %이상일 때는 합격한 것으로 하고, 90 % 미만일 때는 불합격으로 한다.

<표 3> 약제보유량, 침윤도 및 침투깊이 검사를 위한 시료 본수

로트의 크기		시료 본수(본)
100본 이하		3	재시험할 경우 동 시료 본수 2배의 시료를 추출한다.
101본 이상	500본 이하	5
501본 이상	1,000본 이하	10
1,001본 이상	2,000본 이하	15
2,001본 이상	3,000본 이하	20
3,001본 이상		25

5.2 치수 및 함수율 검사  「목재제품의 규격과 품질기준 – 부속서 1(제재목)」에 따른다.

6. 품질 표시

6.1 표시사항  다음 각 호의 사항을 제품 1본마다 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 동일 규격 제품이 묶음의 포장이 훼손되지 않고 최종사용자에게 직접 전달되는 경우 최소 유통단위의 묶음으로 표시할 수 있다.

6.1.1 목재보존제  목재보존제의 상품명, 화합물 명칭, 기호를 표시한다. 다만, 낱개 제품에는 상품명, 화합물 명칭 표시를 생략할 수 있다.

6.1.2 방부처리등급  사용환경범주를 표시한다(예: H3, H3A, H3B, H4, H4A, H4B, H5).

6.1.3 치수  치수를 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(m)의 형식으로 표시한다(예: 30mm × 150mm × 2.4 m). 다만, 낱개 제품에는 치수 표시를 생략할 수 있다.

6.1.4 함수율  양생 후 최종 제품의 함수율을 표시한다(예: KD12, D12, KD15, D15, KD19, D19, G).

6.1.5 수종  일반명으로 표시한다(예: 소나무, 낙엽송, 잣나무 등).

6.1.6 원산지  원료(원목)의 생산지를 표시할 수 있다(예: 한국, 중국, 인도네시아 등).

6.1.7 생산(수입)자  국내 생산품의 경우에 생산업체의 상호를 기입한다(예: ○○목재). 수입제품의 경우에는 수입업체의 상호와 생산국을 기입한다(예: (주)××상사(미국)).

6.1.8 생산년월  방부목재 생산년월을 표시한다

6.2 표시방법  방부목재 품질표시 방법은 다음 각 호와 같다.

6.2.1 소비자가 쉽게 알아볼 수 있는 위치에 <표 4>에서 <표 7>과 같이 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한다.

6.2.2  6.1항에서 정한 표시사항을 순서에 관계없이 모두 표시한다.

<표 4> 방부목재 묶음용 품질표시 사항

목재 보존제	상품명, 화합물 명칭, 기호
방부목재	방부처리등급
	함수율(건량)(%)
	치수[두께(mm) × 폭(mm) × 재장(m)]
목재	수종
	원산지
생산(수입)자, 생산년월

<표 5> 방부목재 묶음용 품질표시 예시

ㆍ국문예시

목재보존제	상품명, 화합물 명칭, 기호	XX보존제, 구리·알킬암모늄화합물, ACQ-1
방부목재	방부처리등급	H4A
	함수율(건량)(%)	KD19
	치수[두께(mm) × 폭(mm) × 재장(m)]	50 × 100 × 1.8
목재	수종	소나무
	원산지	한국
생산(수입)자		○○목재
생산년월		2019년 00월

ㆍ영문예시

Wood Preservative	Product name, Compound, and Abbreviation	XX Preservative, Alkaline Copper Quat, ACQ-1
Preservative- treated wood	Grade of preservative treatment	H4A
	Final moisture content (basis on dry weight) (%)	KD19
	Dimension [thickness(mm) × width(mm) × length(m)]	50 × 100 × 1.8
Wood	Wood species	Korean red pine
	Country of origin	Korea
Importer (Producer)		○○ Corp. (USA)
Date of manufacture (year/month)		2019/00

<표 6> 방부목재 낱개용 품질표시 사항

목재보존제 – 방부처리등급 – 함수율 – 수종 – 생산(수입)자 - 생산년월

<표 7> 방부목재 낱개용 품질표시 예시

◦국문예시

CUAZ-1 – H3A – G – 낙엽송 – (주)××상사(캐나다) - 2019년 00월

◦영문예시

CUAZ-1 – H3A – G – Larch – ○○ Corp. (Canada) - 2019/00

부록 A  사용환경 범주 분류

사용환경범주	사용 환경			생물인자
H1	실내 환경 습기에 노출되지 않고 강우로부터 완전히 보호되는 실내 환경, 부후균 생장 가능성이 없는 환경, 천공해충(lyctids, anobiids, cerambycids) 피해 가능성이 있는 환경, 흰개미속이 서식하는 환경			천공해충 건재흰개미
H2	실내 또는 제한적 실외 환경 강우로부터 완전 보호되는 실내 환경 또는 지붕이 있는 실외환경, 지속적이지는 않지만 가끔 습기에 노출되는 환경, 천공해충 피해 환경, 목재 오염(변색)균 피해 환경, 목재 가해균류 및 흰개미 피해 예상 환경			천공해충 변색균 부후균 흰개미
H3	실외 비접지 환경 토양과 접하지 않지만 강우에 지속적으로 노출되거나 또는 보호되는 환경이지만 자주 습기에 노출되는 환경	H3A	실외 비접지로서 강우로부터 보호되는 지상부 덮혀 있어 보호되는 환경 표면이 도료 등으로 코팅되어 보호되는 환경 표면 배수가 잘되도록 보호된 환경 천공 해충, 목재가해균류 및 흰개미 피해 예상 환경	천공해충 변색균 부후균 흰개미
		H3B	실외 비접지로서 강우로부터 보호되지 않는 지상부 도료 등이 코팅되지 않아 강우에 완전 노출된 환경 천공 해충 피해 환경, 목재 가해균류 및 흰개미 피해 예상 환경	천공해충 변색균 부후균 흰개미
H4	실외 접지 또는 담수 접촉 환경 토양과 접하거나 담수에 완전 노출되어 영구적으로 습기에 노출되는 환경	H4A	접지에 사용되는 환경 미경작 또는 처녀지 토양의 접지에 사용되는 환경 H4B에 비해 상대적으로 부후 조건이 미약한 환경 목재가해균류 및 흰개미 피해 예상 환경	천공해충 변색균 연부후균 부후균 흰개미
		H4B	접지 또는 담수와 접촉하는 곳에 사용하는 열화가 극심한 환경 유기토양개량제를 처리하거나 시비, 관수 등으로 목재가해균류의 서식이 양호한 환경 H4A에 비해 상대적으로 극심한 부후가 예측되는 토양, 민물에 영구적으로 폭로되는 환경 천공 해충, 목재오염(변색)균과 연부후균 피해가 상시 예상되는 환경, 목재 가해균류 및 흰개미 피해 예상 환경	천공해충 변색균 연부후균 부후균 흰개미
H5	실외, 바닷물과 접촉하는 환경 바닷물에 영구적 또는 자주 잠기는 환경. 해수면의 윗부분은 천공 해충, 목재오염(변색)균, 목재부후균, 연부후균 피해가 발생할 수 있는 환경 바닷물에 잠기는 부분은 해양천공충의 피해가 예상되는 환경			천공해충 변색균 연부후균 부후균 해양천공충
주) ISO 21887 분류기준에 근거함